TABELA DOBORU GRUBOŚCI MAT IZOLACYJNYCH THERMASHEET AC, FR, AF DLA INSTALACJI WENTYLACYJNYCH I KLIMATYZACYJNYCH

|  | Temperatura powietrza w przewodzie wentylacyjnym lub klimatyzacyjnym | Parametry powietrza w pomieszczeniu |
| --- | --- | --- |
|  |  | Wilgotność względna p |
|  |  | 45 % | 65 % | 85 % |
| Lp |  | Temperatura tp |
|  |  | 120C | 320C | 120C | 320C | 120C | 320C |
|  |  | Grubość maty Thermasheet na zewnątrz kanału |
|  |  | AC FR | AF | AC FR | AF | AC FR | AF | AC FR | AF | AC FR | AF | AC FR | AF |
|  | 0C | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm |
| 1 | -20 | 7,5 | 6 | 10 | 10 | 15 | 16 | 25 | 25 | 45* | 44* | 65* | 63* |
| 2 | -10 | 5 | 6 | 7,5 | 6 | 5 | 6 | 20 | 16 | 30 | 32 | 48* | 50* |
| 3 | 0 | 5Z | 6Z | 5 | 6 | 5 | 6 | 13 | 13 | 13 | 13 | 38 | 38 |
| 4 | 12 | 5Z | 6Z | 5 | 6 | 5Z | 6Z | 7,5 | 6 | 5Z | 6Z | 25 | 25 |
| 5 | 16 | 5Z | 6Z | 5Z | 6Z | 5Z | 6Z | 5 | 6 | 5 | 6 | 20 | 25 |
| 6 | 18 | 5Z | 6Z | 5Z | 6Z | 5Z | 6Z | 5 | 6 | 5 | 6 | 15 | 19 |
| 7 | 20 | 5Z | 6Z | 5Z | 6Z | 5Z | 6Z | 5 | 6 | 7,5 | 10 | 13 | 16 |
| 8 | 22 | 5Z | 6Z | 5Z | 6Z | 5Z | 6Z | 5 | 6 | 10 | 10 | 10 | 13 |
| 9 | 30 | 5 | 6 | 5Z | 6Z | 5 | 6 | 5Z | 6Z | 25 | 25 | 5Z | 6Z |
| 10 | 32 | 5 | 6 | 5Z | 6Z | 7,5 | 6 | 5Z | 6Z | 25 | 25 | 5Z | 6Z |
| 11 | 34 | 5 | 6 | 5Z | 6Z | 7,5 | 10 | 5Z | 6Z | 25 | 25 | 5Z | 6Z |

z – grubość izolacji zalecana

* – izolacja wielowarstwowa

Uwaga: grubość izolacji dobrano wg programu Thermaflex 4.0 dla W/m2 K dla kryterium zapobiegania kondensacji pary wodnej na powierzchni przewodu wentylacyjnego lub klimatyzacyjnego. W szczególnych przypadkach należy stosować dodatkowe kryteria obliczeń dostępne w programie Thermaflex 4.0.